附件2：

2016年润滑油产品质量监督抽查发现不合格项目产品及企业名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | 商标 | 型号规格等级 | 生产日期 | （标称）生产单位 | 不合格项目 |
| 1 | 深圳市龙岗区平湖全忠兴汽车配件店 | 高级柴油发动机油 | 智孚 | CF-4 20W-50 4L 合格 | 2016-03-18 | 普洱市思茅区昆明康发汽配批发中心 | 1.运动黏度（100℃）；2.低温动力黏度；3.高温高剪切黏度；4.倾点；5.泡沫性；6.低温泵送黏度 |
| 2 | 深圳市光明新区光明兴发汽配商行 | 玉柴机器适用油 | 威虎王 | 5L/桶 SAE 20W/50 API CF-4/SG 合格品 | 2015-10-21 | 茂名市广海石油化工有限公司 | 1.运动黏度（100℃）；2.低温动力黏度；3.高温高剪切黏度；4.倾点；5.闪点(开口)；6.低温泵送黏度 |
| 3 | 深圳市光明新区兴发汽配商行 | HW513柴油机油 | 威虎王 | 3.5L/桶 SAE40 APICC 合格品 | 2016-01-11 | 茂名市广海石油化工有限公司 | 1.运动黏度（100℃）；2.泡沫性；3.闪点(开口)；4.黏度指数 |
| 4 | 深圳市龙岗区宝路达汽车维修厂 | 黄鸿力高级汽油机油 | OPCK | 4L/桶 API SL/CF SAE 10W/40 合格品 | 2016-06-01 | 深圳市新南雄石油化工有限公司 | 1.运动黏度（100℃）；2.低温动力黏度；3.低温泵送黏度 |
| 5 | 深圳市坪山新区泽森汽车服务部 | 淮海养护 | OPCK | API SG/CD SAE 15W/40 合格品 | 2016-02-23 | 深圳市新南雄石油化工有限公司 | 1.运动黏度（100℃）；2.低温动力黏度； |
| 6 | 深圳市南山区珠兴汽车配件店 | 强宝高性能柴油机油 | 嘉乐宝 | 4L/桶 API：CF-4 SAE：20W/50 合格品 | 2016-05-22 | 惠州市惠阳平中新材料有限公司 | 1.倾点；2.低温泵送黏度； |
| 7 | 深圳市龙岗区葵涌洪宝汽车维修店 | 耐抗磨超级汽油机油 | 图案 | 3.5L/桶 SF/CD 15W/40 合格品 | 2015-11-05 | 广州新江泰润滑油有限公司 | 1.倾点；2.边界泵送温度； |
| 8 | 深圳市龙岗区平湖兴利修理部 | 半合成发动机油QUARTZ7000 10W40 | 图案 | API SN/CF 10W40 4L 合格 | 2015-10 | 无标注 | 倾点 |