深圳市市场监督管理局

难燃建筑装饰装修材料产品质量监督抽查实施规范

编号：CCGF-SZ-132-2019

**1 适用范围**

本规范适用于深圳市生产及流通领域难燃建筑装饰装修材料产品质量监督抽查。监督抽查产品范围适用于：难燃胶合板、阻燃木质复合地板。

本规范内容包括适用范围、产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求，判定原则及异议处理复检。

**2 产品种类**

产品种类见表1。

表1 产品种类

| 产品种类 | 包含产品列举 |
| --- | --- |
| 难燃建筑装饰装修材料 | 难燃胶合板、阻燃木质复合地板 |

**3 术语和定义**

术语和定义见表2。

表2 术语和定义

| 产品种类 | 产品种类描述 |
| --- | --- |
| 难燃胶合板 | 由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木，对单板进行阻燃处理后再用[胶粘剂](https://baike.baidu.com/item/%E8%83%B6%E7%B2%98%E5%89%82%22%20%5Ct%20%22_blank)胶合而成的三层或多层的板状材料，通常用奇数层单板，并使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而成。 |
| 阻燃木质复合地板 | 以纤维板、刨花板、胶合板等为基材，以涂料或浸渍纸为饰面材料，通过阻燃处理，达到一定阻燃等级，具有阻燃功能的木质复合地板。 |

**4 检验依据**

检验依据见表3。

表3 检验依据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标准号 | 标准名称 | 请在已获资质处划勾 |
| GB 8624-2012 | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 | ☑CMA ☑CAL ☑CNAS |
| GB 20286-2006 | 《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》 | ☑CMA ☑CAL ☑CNAS |
| GB 18580-2017 | 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》 | ☑CMA ☑CAL ☑CNAS |
| GB/T 18101-2013 | 《难燃胶合板》 | ☑CMA ☑CAL ☑CNAS |
| GB/T 24509-2009 | 《阻燃木质复合地板》 | ☑CMA ☑CAL ☑CNAS |

相关产品的强制性标准、行业标准、政府法规及产品的明示标准和明示担保内容。

**5 抽样**

**5.1 抽样型号或规格**

抽取样品须为同一型号规格，同一批次的产品。

**5.2 抽样方法**

在生产企业的成品库内、生产线末端随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明已检验合格的并在国内销售的成品。在生产企业抽样原则上由企业按规定无偿提供样品。

在市场上随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明已检验合格的并在国内销售的成品。在经销企业抽样原则上以向商家购样为主。

**5.3 抽样基数**

在生产企业和市场上抽样时，抽样基数应不少于抽取样品量。

**5.4 抽样数量**

抽样数量见表4。

表4 抽样数量

| 产品名称 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- |
| 难燃胶合板 | 不少于14㎡ | 不少于14㎡ |
| 阻燃木质复合地板 | 不少于4㎡ | 不少于4㎡ |

**5.5 样品处置**

**5.5.1** 被抽查样品应贴封条和防拆封措施，以保证其完整性、真实性，包括附在样品上的使用说明及其他信息。如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，检验样品和备用样品应分别封样。

**5.5.2** 样品由抽样人负责送至指定的检验机构相关部门，接收人负责检查、记录样品的外观、状态、封样单有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符。

**5.6 抽样单**

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

**6 检验要求**

**6.1 检验项目**

**6.1.1 难燃胶合板**

| 序号 | 检验项目 | 检测依据 | 项目性质 | 检测方法 | 复检样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃烧性能等级 | 燃烧增长速率指数 | GB 8624-20125.1.1；GB 20286-2006 5.1 | 强制性 | GB/T 20284-2006 | 备样 |
| 2 | 火焰横向蔓延 | 强制性 | GB/T 20284-2006 | 备样 |
| 3 | 600s内总放热量 | 强制性 | GB/T 20284-2006 | 备样 |
| 4 | 60s内焰尖高度 | 强制性 | GB/T 8626-2007 | 备样 |
| 5 | 60s内燃烧滴落物引燃滤纸现象 | 强制性 | GB/T 8626-2007 | 备样 |
| 6 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 | 强制性 | GB 18580-2017 | 备样 |
| 7 | 产烟特性等级 | 烟气生成速率指数1 | GB 8624-2012 附录B.1.4GB/T 18101-2013 | 明示质量要求 | GB/T 20284-2006 | 备样 |
| 8 | 600s内总烟气生成量1 | GB/T 20284-2006 | 备样 |
| 9 | 燃烧滴落物/微粒等级1 | GB 8624-2012 附录B.1.5GB/T 18101-2013 | 明示质量要求 | GB/T 20284-2006 | 备样 |
| 注1：序号7-9适用于明示执行GB/T 18101-2013或明示产烟特性等级、燃烧滴落物/微粒等级的产品。 |

**6.1.2 阻燃木质复合地板**

| 序号 | 检验项目 | 检测依据 | 项目性质 | 检测方法 | 复检样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃烧性能等级 | 20s内焰尖高度 | GB 8624-2012 5.1.2GB 20286-2006 5.1 | 强制性 | GB/T 8626-2007 | 备样 |
| 2 | 临界热辐射通量 | 强制性 | GB/T 11785-2005 | 备样 |
| 3 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 | 强制性 | GB 18580-2017 | 备样 |
| 4 | 产烟量1 | GB 8624-2012 附录B.1.4GB/T 24509-2009 | 明示质量要求 | GB/T 11785-2005 | 备样 |
| 注1：“产烟量”适用于明示执行GB/T 24509-2009或明示产烟特性等级的产品。 |

**6.2 检验应注意的问题**

**6.2.1** 检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。备用样品应该贮存在阴凉、干燥、安全、避光处，在整个保存期间应保证签封完整无损。

**6.2.2**若被检产品明示的质量要求高于或包含本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

**6.2.3**若被检产品明示的质量要求低于或缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

**6.2.4** 若被检产品仅明示燃烧性能等级为B1级，未明示细分等级（B级或C级）时，其燃烧性能等级项目则参照标准按最低要求B1 (C)级检验。

**6.2.5** 若被检产品明示的检验标准为过期标准，则按该标准现行有效版本进行检验判定。

**7 判定原则**

经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查结果合格；出现一项或一项以上项目不合格，判该产品本次监督检验结果不合格。

**8 异议处理复检**

**8.1** 被抽查企业在收到检验结果，对结果有异议时，可以自收到检验结果之日起15日内向深圳市市场监督管理局提出书面复检申请。逾期未提出异议的，视为承认检验结果。

**8.2** 检验机构接到深圳市市场监督管理局的复检通知书后应当按原监督抽查方案，核查不合格项目相关依据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到被检方认可的，做出维持原检验结果的结论。

**8.3** 复验检验人员与初检检验人员不得为同一人。

**8.4**需对不合格项目复验时，按6.1选择复验样品。当复验结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复验结果合格，以复验结果为准。

**8.5** 深圳市市场监督管理局根据初检、复验结果及企业提交的证明材料，做出复检结论，复检结论为最终结论。

**9 附则**

本规范编制单位：深圳市计量质量检测研究院。

本规范由深圳市市场监督管理局质量处管理。